## Slide 2: SMS aplikovaná na nanokrystaly
Proč je single NC spektroskopie tak blízká single molekulární spektroskopii?
Dvojí důvody:
    A.Technické – oba obory využívají obdobná zařízení, jejichž meze jsou dány současným stavem technického vývoje – SNOM, CCD detektory, lasery atd.
    B.Kvantově mechanické – fyzikálně-chemické: NC jsou někdy označovány jako “umělé atomy či molekuly” – krystaly se na nanometrové škále stávají velkými molekulami – optické vlastnosti jsou určovány diskrétními stavy ne pásy - energetická struktura je obdobná molekulám
    proto i pozorované jevy – intermitence, Starkův jev, antibunching, … – jsou velmi podobné pro oba systémy
    single NC spektroskopie se začala rozvíjet v závěsu single molekulární spektroskopie zhruba o 2 roky později (1992)
    rozvíjí se však rychle, neboť existuje naděje na široké aplikace polovodičových NC - nanoelektronika, senzory, laserové diody a jiné optoelektronické prvky, … (II-VI polovod. NK se prodávají jako fluor.sondy)
    už dnes se stává single NC spektroskopie standardní metodou pro podrobnou charakterizaci samoorganizovaných III-V NC.

## Slide 3: Experimentální zařízení pro single NK spektroskopii
V zásadě se neliší od SMS.
Podobné techniky se užívaly již delší dobu pro nedestruktivní charakterizaci polovodičů - někdy označované jako techniky lokální sondy
(dobré review: Gustafsson et al., J. Appl. Phys. 84 (1998) 1715-1775)

## Slide 4
Techniky „Local Luminescence Probe“ II.
Konstrukce aparatury pro STM luminiscenci
a první experimenty jsou v současnosti
prováděny na FÚ AV ČR v Praze

## Slide 5
Příklad experimentálního zařízení
Celková účinnost
detekce
~2,6 %

## Slide 6
Zařízení pro zobrazovací spektroskopii na KTH
Department of Microelectronics & Information Technology, Royal Institute of Technology, Kista - Stockholm, Sweden

## Slide 7
Principy zobrazovací spektroskopie
Reflection
image
Slit opened
6
0
m
m
1
Postup měření
[J. Valenta et al., J. Luminescence 98 (2002) 15]

## Slide 8
Laserový řádkovací konfokální mikroskop
Detekce lavinovými fotodiodami
- účinná a rychlá detekce (temné pulsy ~50cps) ale měří se bod po bodu
- souhrnná kvantová účinnost detekce ~5 %, použit objektiv 100x/0.9
TU Chemnitz

## Slide 9
Detection of Spectral Fluctuations
Using i-CCD (good time resolution) + simple transmission grating (low dispersion)
(TU Chemnitz)
CCD image
of diffraction
spectrum

## Slide 10
Mikrospektr. aparatura pro SNS/SMS v Čechách
První část již dokončena
na Jihočeské univerzitě,Č.Budějovice

## Slide 11
Mikrospektr. aparatura pro SNS/SMS v Čechách

## Slide 12: Studované materiály
    1.II-VI koloidní NC – především CdSe, CdS - pasivovaný povrch, případně pokrytý polovodičem se širším zakázaným pásem “core-shell NC” (nejčastěji CdSe/ZnS)
    - významná výhoda pro single NC spektroskopii – lze je snadno naředit a deponovat (spin-coating) na substrát (sklo) tak, že jednotlivé NC jsou dostatečně daleko, aby se daly odlišit ve far-field mikroskopu
Např. Far-field imaging spectroscopy koloidních CdSe (Empedocles a kol. PRL 77 (1996) 3873)
Prostorové rozlišení jednotlivých NK se dosahuje:
- zředěním koloidních roztoků
- litografickými technikami (vyleptání struktur dostatečně daleko od sebe)
- deponováním kovové masky s malými otvory

## Slide 13: Studované materiály
- hustota je příliš velká (typicky 1010 cm-2) pro far-field  nutno užít SNOM, STM-CL
nebo deponovat kovovou masku s otvory či vyleptat “mesa strukturu”
2. Samoorganizované NK II-V polovodičů (Stranski-Krastanov growth) heterostruktury na bázi InAs, GaAs a pod.

## Slide 14: Z „experimentálního deníku“
Spektroskopie jednotlivých křemíkových nanokrystalů = velmi nejisté podnikání
Metody přípravy
elektro-chemické leptání Si desky v roztoku HF - porézní Si
Implantace Si-iontů do oxidu křemíku + žíhání
depozice (CVD) vrstvy sub-oxidu SiOx + žíhání
litografie (elektronová, iontová)
laserová ablace a depozice
rekrystalizace amorfního křemíku ….. atd.
Fotoluminiscenční mechanismus ?
Zářivá rekombinace e-d párů - volných či lokalizovaných na povrchu (důležitá role oxidu)
Základní vlastnosti Si NK
- Nepřímý zakázaný pás je zachován
až do velikostí <1 nm
- PL spektrum = jeden široký pás 
- velmi pomalé stretch expon. vyhasínání ~0,1 ms at RT  velmi nízký tok fotonů
(tedy i jas a modulační frekvence Si-LED)
- Relativně vysoká kvantová účinnost PL (až několik %).

## Slide 15
MOTIVATION
Ověření publikovaných výsledků na jednotl zrnkách porézního Si + něco navíc
[Mason et al., Phys. Rev. Lett. 80, 5405 (1996), Credo et al., Appl. Phys. Lett. 74, 1978 (1999)]
Grains of porous Si in colloid deposited on a glass cover-slip
Confocal microscope (exc. 488 nm) combined with share-force scan.
Observations: intermittency, spectral features, high quantum efficiency ~88 %
Confocal microscope
Share-force scanning microscope

## Slide 16
Výroba práškového porézního křemíku
A - Elektrochemické leptání desek krystalického Si v roztoku HF (anodizace)
B - Sejmutí Si nanokrystalů z podložky
a) porézní vrstvu lze v celku oddělit náhlým zvýšením leptacího proudu  samonosná vrstva por-Si
b) vysušený porézní Si lze mechanicky oddělit od substrátu
= pulverizace
 účinně luminiskující “houbovitá” struktura
- Si nanokrystaly & nanodrátky
pokryté oxidem křemíku
PL of porous Si
UV lamp excitation at RT

## Slide 17
Zpracování prášku porézního Si
Dip-Coating
Spin-Coating
colloid
substrate
slow
pull-out
colloid
rotating substrate
Smíchání s org. rozpouštědly
Smíchání s gelující látkou
Koloidní roztoky
Rozptýlení na podložky
Případný vznik vyšších struktur
125x125 mm
Zrnka P-Si v tuhé
porézní matrici SiO2

## Slide 18
Výroba křemíkových „nanosloupečků“
Resist
SiO
2
N-typ <100>
Si-wafer
60 nm
25 nm
Elektronový paprsek
Expozice
Vyvolání
Litografie elektronovým paprskem
Odleptání SiO2
Odleptání Si
„self-limiting“ oxidation
Dvoustupňová termální oxidace
5 h v O2 při 850/900°C
Leptání v roztoku HF
12 min v O2 při 1000°C
Žíhání 1/2 h
ve forming
gasu H2:N2 ,
400°C

## Slide 19
Obrazy „nanosloupečků“ v elektr. mikroskopu
SEM obrázky - 45° náklon
Po expozici e-paprskem
a úvodním leptání
Po první oxidaci
a odleptání oxidu
Po závěrečné oxidaci
(většina sloupečku je oxid)

## Slide 20
Výroba elektrolum. diod implantací Si-iontů
1
2
3
4
SUBSTRÁT
p
-Si wafer <100>
20 W cm
OXIDACE
při 900-950°C
tloušťka 12-100 nm
DEPOZICE vrstvy a-Si
LPCVD (210 nm)
nedotovaný
IMPLANTACE
Si ionty,
28+
150 keV
Dózy 0.3 - 3 1017 cm-2
[N. Lalic et al., J. Luminescence 80 (1999) 263]
7
6
5
8
ŽÍHÁNÍ
při 1100°C, 1 hodinu
v N atmosféře
2
Au KONTAKT
tloušťka 300 nm
poloměr 0.2 mm
DEPOZICE polykr.-Si
LPCVD (1 h, 650°C)
dotováno P, 160 nm
TVAROVÁNÍ KONTAKTU
"dry mesa-etching"
kruhový tvar d=2 mm

## Slide 21
Fotolum. spektra jednotlivých Si nanokrystalů
[J. Valenta et al., Appl. Phys. Lett. 80 (2002) 1070]

## Slide 22
Závislost fotolum. na intenzitě excitace
Kvaziperiodická spektrální struktura
(nepozorovaná v souborech Si-NK) - povrchové vibrace - fonony ?
[J. Valenta et al., J. Luminescence 98 (2002) 15]

## Slide 23
Fluktuace fotoluminiscence
Opakovaná detekce
PL obrázků
s expoziční dobou
60 s (mezery 10 s)
switch-off
Šum detektoru
kolem + 50 cpm
Fluktuace intenzity jsou
často výrazně větší
než detekční šum
= indikuje přítomnost
intermitence,
tj. zapínání/vypínání
luminiscence
(nabíjení nanokrystalů ?)

## Slide 24
Polarizovaná FL z jednotlivých nanokrystalů
T
h
e
f
i
t
s
a
r
e
s
q
u
a
r
e
d
s
i
n
u
s
o
i
d
s
FL většiny jednotlivých NK vykazuje vysoký stupeň lineární polarizace
Ale téměř žádnou polarizační paměť (= slabá vazba mezi absorbujícím a emitujícím dipólem)
Polarizace FL je důsledkem deformovaného sférického tvaru (protáhlé NK)
Analysator Orientation [deg]
A
D
F
0
0
G
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
P
L
i
n
t
.
[
a
.
u
.
]
0
60
120
180
0
60
120
180
Kvant. účinnost FL je ~35 % pro nejlépe svítící NK (typická 5-20 %)
Pouze několik procent z celkového množství Si-NK vykazuje detekovatelnou FL

## Slide 25
Elektroluminiscence jednotlivých Si nanokryst.
False colours / Enhanced contrast
[J. Valenta et al., Opt. Materials 17 (2001) 45]

## Slide 26
Využití „Solid-Immersion Lens“
SIL - hemisphere (d=2 mm)
from the BK7 glass n=1.517

## Slide 27
EL spektra jednotlivých jasných bodů - I.

## Slide 28
EL spektra jednotlivých jasných bodů - II.
Při nízkém napětí může být EL spektrum tak
úzké jako PL spektrum jednoho nanokrystalu
Jiný jasný bod
Ještě jedno spektrum

## Slide 29
Fluktuace EL intenzity jednotlivých bodů
Histogram EL int. ze signálu 10 bodů
(pro napětí 8 V)
0
5
10
15
20
Lorentzian fits
O
c
c
u
r
r
e
n
c
e
EL signál z jednotlivých jasných bodů
má tendenci koncentrovat se kolem
diskrétních hladin 1500 a 3000 cpm
- vysvětlujeme jako přítomnost 1 nebo 2
účinně emitujících NK v difrakčním kroužku
Při vyšším napětí probíhají fluktuace
mezi více hladinami - rozmazaný histogram

## Slide 30
Fluktuace EL intenzity - animace
Sekvence 50ti EL obrázků
(1 min expozice)
Stále stejná oblast vzorku
27x27 mikronů
8 V
10 V
12 V
14 V

## Slide 31
Spektroskopie jednotlivých Si nanokrystalů
[J. Valenta et al., NATO Sci. Series, 2003]
- koloidní Si nanokrystaly dostatečně řídce rozmístěné na substrátu
- Konfokální řádkovací mikroskop spojený se zobrazovacím spektrometrem
Pozorování intermitence PL při cw excitaci
Details
6 x 6 mm
Excitace: cw 514 nm, 20 kW/cm2
Rozlišení: ~350 nm, oblast 6 x 6 mm = 256 x 256 bodů, měření bodu 10 ms
15 řádků skenu na jednom rozptylovém kroužku

## Slide 32
PL bleaching - vybělování
Under strong excitation - quenching of emission is observed
- analogy to bleaching in dye molecules
Power law
dependence
Effect is partially reversible
Mechanism ???
Amans et al. JAP 91, 5334 (2002)
proposed: accumulation of charge  breaking of chemical bonds ...
Video Outside (1000x 0,2 s)

## Slide 33
Měření PL autokorelace
Colloidal Si nanocrystals on quartz substrate, excitation by the cw 514 nm
PL time trace PL autocorrelation
- bunching is effect of blinking
g(2) increases with pumping
- values g(2) > 1 indicates the single quantum emitter
- attempt to see antibunching was not successful
(low emission rate)

## Slide 34: Experimentální výsledky odjinud
- obdivuhodné experimenty na II-V nanokrystalech
Identifikace atomu-podobných stavů v NK pomocí tunelovací spektroskopie a PLE [U. Banin et al., Nature 400 (1998) 542]
Nanokrystaly jako umělé atomy
InAs nanokrystaly připravené v roztoku pyrolitickou reakcí organokovových prekurzorů - pasivované na povrchu org. ligandy a pro STM deponované na zlatém filmu
- experiment : nízkoteplotní STM (4,2 K)
Závislost tunel. proudu na napětí ukazuje schodovitou strukturu
- derivace dI/dV pak ukazuje bohatou strukturu single elektronových tunelovacích píků - odpovídá to tunelovací hustotě stavů (DOS)

## Slide 35: Umělé atomy
Vzdálenost píků závisí na:
- single elektron nabíjecí (charging) energii Ec=0,11 eV
- energetickém rozdílu mezi diskrétními stavy
Vodivostní pás má nejnižší stav rozštěpený na dublet, vyšší stav tvoří šest píků - to odpovídá s resp. p stavu
Valenční pás nemá tak jasnou strukturu - pravděpodobně je nejnižší stav pomíchaný s a p stav (šlo by rozhodnout pomocí měření v mag. poli - Zeeman. štěpení) - usuzuje se tak z porovnání s PLE spektry, kde se uplatňují jen povolené přechody

## Slide 36: Excitonické umělé atomy
[Bayer et al., Nature 405 (2000) 923]
- stavy s více elektrony - tvoří se komplexy, které jsou analogií atomů vodíku, helia, lithia, berilia, bóru a uhlíku
- při obsazování stavů platí analogie s Pauliho principem
- v každé degenerované slupce nastává kondenzace do kolektivního mnohaexcitonového základního stavu, to je důsledek tzv. skrytých symetrií - analogie Hundova pravidla
Vzorky: InGaAs NC v GaAs - vyleptaná mesa struktura (< 100 nm)

## Slide 37: Excitonické umělé atomy
Zaplňování stavů při rostoucí intenzitě excitace - pro soubor NK - nehomogenní rozšíření
Měření jednotlivých NK umožňuje pozorovat velmi úzké spektrální čáry
- excitační intenzita mezi 50 nW a 50 mW (Xi značí střední počet excitonů)
- chování s a p stavů je poměrně složité

## Slide 38: Excitonické umělé atomy
Některá spektra z předchozího obrázku Teoretický výpočet

## Slide 39: Pozorování intermitence v emisi jednotlivých nanokrystalů
Překvapivý jev - označován mnoha názvy: Fluorescence intermittency, blinking, on-off dynamics, photon bunching, random telegraph (noise) signal, ...
Prakticky při všech měřeních jednotlivých NK/molekul je pozorováno přeskakování intenzity emise (integrované v jisté spektr. oblasti) mezi několika nebo jen dvěma úrovněmi (on-off) = jedinečný jev, který nemá obdobu při měření souborů NK/molekul (poprvé pozorováno u single iontů v radiofrekvenční pasti - 1987)
Experimentální požadavky
- sledovaný objekt musí mít stabilní polohu (excit. stabilním laserem) - dlouhotrvající detekce (nejčastěji konfok. mikroskop - někdy s "automated positioning")
- časový interval odečítání signálu musí být kratší než typická doba mezi přeskoky on-off (obvyklé detektory APD nebo PMT)
Možné příčiny / mechanismy intermitence
(krátký přehled T. Bashé, J. Luminescence 76-77 (1998) 263)
1. Vnitřní kvantové přechody - singlet-triplet = intersystem crossing (spinově zak.) - z distribuce on, off časů lze určit dynamiku populace/depopulace tripletu (monoexp.fce)
2. Spektrální posuvy emise - objekt se dostává z rezonance s exc. laserem
- pokud je blikání nezávislé na intenzitě exc.: spontánní fluktuace matrice okolo objektu - spektrální difúze (distribuce on,off časů je neexponenciální)
- pokud je blikání závislé na int. excitace - spektrální hole burning

## Slide 40: Pozorování intermitence
A - První pozorování u koloidních CdSe NK (pasivovaných příp. pokrytých ZnS)
[M. Nirmal et al., Nature 383 (1996) 802]
Distribuce (neexponenciální) ON časů závisí intenzitě excitace a na stavu povrchu (pokrytí)
Navržené vysvětlení - fotoionizace - zachycení náboje v povrchové pasti umožněné Augerovou rekombinací

## Slide 41: Pozorování intermitence
B - Termální příspěvek k intermitenci - CdSe/CdS koloidní NK
[Banin et al., J. Chem. Phys. 110 (1999) 1195]
Histogramy ON i OFF časů jsou neexponenciální
Závislost na intenzitě excitace: OFF časy nezávisí, ON časy se zkracují s rostoucí intenzitou (~1/I)

## Slide 42: Pozorování intermitence
Závislost na teplotě: - počet ON-OFF cyklů je podstatně snížen při nízké teplotě
- ON časy vykazují Arrheniovskou tepelnou aktivaci mezi 50 K a RT

## Slide 43: Pozorování intermitence
Vysvětlení pozorovaných efektů - mechanismus intermitence:
- ionizace NK je možná jak Augerovskou rekombinací dvou e-d párů, tak teplotním mechanismem zachycení nosiče náboje v pastech
C - Dynamika OFF časů - CdSe/ZnS core-shell NK
[M. Kuno et al., J. Chem. Phys. 112 (2000) 3117]
- každý NK vykazoval blikání !!!
- značný dynamický rozsah blikání s intervaly méně než ms až po stovky sekund (5 řádů)
- signál "náhodného telegrafu" vykazuje překvapivou samopodobnost - self-similarity

## Slide 44: Pozorování intermitence
    distribuce off-časů (není závislá na intenzitě excitace) lze popsat univerzálně jednoduchou inverzní mocninnou funkcí
P(toff)~1/t off ^(1+a) ,
kde a ~ 0,6 (prakticky konstantní ve všech měřených NK!!)
Takové chování indikuje exponenciální rozložení kinetiky = disperzní kinetika
- možné příčiny:
a/ exponenciální distribuce hloubky pastí
P(toff)=dN(toff)/dtoff=gArr exp(-gArr /toff)~1/t off ^(1+a),
kde ”recovery rate” gArr=A exp(-Etrap/kT)
s distribucí hloubky pastí r(Etrap)=b exp(-b Etrap)
b/ distribuce parametrů tunelování mezi core-shell stavy (na rozdíl od předchozího by neměl být tento mechanismus teplotně závislý)

## Slide 45: DC Starkův jev v jednotlivých NK
vrstva CdSe NK na skle (část pokryta vrstvou ZnS) + fotolitograficky vytvořené Ti-Au elektrody (interdigitated, 5 mm spacing) na skle
Epi-fluorescenční mikroskop (far-field),10K
CdSe nanokrystaly s ohromnou polarizovatelností
[Empedocles + Bawendi, Science 278 (1997) 2114]
Posuv emisní čáry jako funkce elektro statického pole lze fitovat kombinací lineární a kvadratické složky:
DE = me + 1/2 a e2
Kde e je intenzita el. pole, m a a jsou projekce dipól. momentu exc. stavu a polarizovatelnosti do směru el. pole
Při měření souboru NC je pozorován čistě kvadratický Starkův jev

## Slide 46: DC Starkův jev a spektrální difúze
Průměrná hodnota polarizovatelnosti je překvapivě velká – kolem 105 A3 (to je srovnatelné s fyzickým objemem NC), kdežto molekuly mívají 10-100 A3.
- konkrétní hodnoty a i m se liší pro jednotlivé NC (průměrná velikost a je 88 Debye)
- dipólové momenty mají různou orientaci vůči poli – integrovaná hodnota je 0
Jak souvisí DC Stark. jev s pozorovanou spektrální difúzí, která je také ohromná?
Dlouhodobé měření spekter při přepínání pole 0, +350, 0, -350, 0 kV/cm atd. (30s na spektrum) – mění se klidová poloha spektra (nulové přiložené pole) i zastoupení
lineární a kvadratické složky

## Slide 47: DC Starkův jev a spektrální difúze
Příčinou spektrální difúze by mohly být změny lokálního el. pole kolem NC
(změna orientace celého NC je nepravděpodobná) – tato pole jsou řádově 105 V/cm
-pozorovaná spektr. difúze svědčí o změnách lok. el. pole v rozmezí 105 - 106 V/cm, což odpovídá přidání či odebrání jednoho elektronu na povrch NC
- tyto náboje asi vznikají fotoionizací NC (Auger či termalní)
Emise NC je tedy ovlivněna silným (fluktuujícím) a náhodně orientovaným lokál. el. polem – to způsobuje nehomogenní rozšíření, které nelze eliminovat zlepšením distribuce velikostí a tvaru NC – mohlo by pomoct modifikovat matrici
Šířka spektrální čáry ovlivněná spektrální difúzí bude záviset na celkovém poli okolo NC – posuv k vyšší energii (tj. menší celkové pole) je tedy doprovázen užšími čárami D(DE) = 2 a(eint + eapplied ) Deint

## Slide 48: Spektrální difúze a šířka spektrální čáry
[Empedocles + Bawendi, J. Phys. Chem. B 103,1826 (1999)]
- koloidně připravené CdSe NK, některé pokryté ZnS
Vzorky - nízká koncentrace NK (asi 1 na mm2) zabudované do PMMA - spin-coated na skle
Pozorovaná šířka PL čáry silně závisí na době akvizice signálu (T=10 K)
- už pro detekci dlouhou několik sekund je šířka čáry určena především spektr.difúzí

## Slide 49: Spektrální difúze a šířka spektrální čáry
Šířka emisní čáry jednoho NC dále závisí na:
excitační intenzitě a vln. délce, teplotě ... a dalších podmínkách experimentu a přípravy vzorku
Pro nejkratší integrační dobu a nejnižší int. excitace je šířka čáry menší než rozlišení aparatury, tedy < 0.4 meV
Uvedené závislosti se navzájem podstatně liší v různých individuálních nanokrystalech
(  zde pro 2 různé NC)
Spektrální difúze je důsledkem fluktuujícího lokálního el. pole, které je vyvoláno náboji zachycenými blízko povrchu (vytvořenými při ionizaci - foto či termální - NC)
Fluktuace se vysvětluje přechodem nábojů mezi různými záchytnými centry - analogické dvouhladinovým systémům (používaným k popisu amorfních pev. látek)

## Slide 50: Zdroje jednotlivých fotonů
K čemu ? - měření s nízkým šumem
- optická komunikace
- distribuce kvant. klíče pro kvantovou kryptografii
- test kvantové teorie .....
Co musí splňovat? - jednomódovost (prostorová i polarizační), vysoká účinnost
    úzké spektrum, časová pravidelnost
Jak se běžně realizuje? Zeslabené laserové pulsy
či parametrická down-konverze
Polovodičový nanokrystal jako zdroj
jednotlivých fotonů
[P. Michler et al.: A Quantum Dot Single-Photon Turnstile Device, Science 290, 2282 (2000)]
Mikrodisk s několika NK InAs v matrici GaAs (samoorganizovaný růst) - struktura tvoří kruhový mikrorezonátor (whispering gallery modes)
- excitace: 250 fs pulsy Ti:Sa, 750 nm
- vzorek v He kryostatu, excitace a sběr světla mikroskop. objektivem vně kryostatu (NA 0,55)
- detekce: spektrální selekce monochromátorem
zbytek je klasický HBT korelační interferometr
- Rozlišení: prostor.1,7 mm, spektál. 70 meV, časové 420 ps

## Slide 51: Zdroje jednotlivých fotonů
- excituje se GaAs, přenos en. do InAs NC, vytvoření jednoho či více excitonů
- doba živ. exc. 2,2 ns > délka pulsu
- spektrální selekcí emise 1 excitonu
praktické vyloučení emise dvou a více fotonů v jednom pulsu
- pokud je přechod 1X v rezonanci s módem rezonátoru (naladí se změnou teploty) - "Purcell effect"
- zvýšení pravděpodobnosti zářivé rekombinace oproti nezářivé
- zkrácení doby života - snížení "time-jitter"
- předpoklad: zvýšení pracovní teploty na 77 K a opakovací frekv. až na 1 GHz

## Slide 52: Zdroje jednotlivých fotonů

## Slide 53: Molekulární zdroj jednotlivých fotonů
[demonstrován Orrittovou skupinou: Ch.Brunel et al., Phys. Rev. Lett. 83, 2722 (1999)]
- periodický Starkův posun absorpční hladiny, která je v rezonanci s laserem při nulovém poli
- excitování fluorescence opticky laserem, při T=1,8 K

## Slide 54: SMS v biologii
Využití v biologickém výzkumu
Konformační změny – SM spektroskopie, spFRET
Protein folding – spFRET
Mezimolekulové interakce – spFRET
Pohyb molekul – SM detekce, fluorescenční korelační spektroskopie FCS, FRET
Spektrální charakteristika molekul – SM spektroskopie

## Slide 55: FRET - Förster (fluorescence) resonance energy transfer
Pozorovaná fluorescence
Interakce S1 stavu s druhou molekulou

## Slide 56: FRET

## Slide 57: FRET SMS v biologii
Různě dlouhé oligonukleotidy, ideální materiál pro FRET experimenty
Efektivní vzdálenost však nezávisí jen na počtu nukleotidů ale i na jejich vzájemné orientaci a interakci s fluorescenční značkou
Jedna molekula ATTO 680 na dsDNA
ATTO 680 zhášené ATTO 740
Efekt FRETu měřený na jedné molekule DNA in vivo v buňce
1
2
3
4
5
6
7
8
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
counts
time [ns]
Fessl, NAR 2012

## Slide 58: Korelace mezi strukturou a funkcí jedné molekuly
Zhuang et al. Science, 2002
Ribozym je katalyticky aktivní molekula RNA
Konformační změny molekuly ribozymu lze pozorovat pomocí FRET technik
Výsledkem je zjištění několika konformačních stavů, které nelze detekovat stejnou metodou na „hromadném“ vzorku

## Slide 59: Pohyb jednotlivých molekul myosinu V
Jednotlivé molekuly značeného myosinu. Fitování peaků umožňuje určit jejich polohu s přesností na 1,3 nm
Znázornění pohybu myosinu po aktinovém vláknu:
křivky jednotlivých kroků několika myosinových molekul s průměrnou délkou kroku 73 nm.
Yildiz et al. Science, 2003

## Slide 60: Rotační pohyb jedné molekuly ATPasy
Noji, H. et al., Nature 386, 299-302 (1997)
Actine length ~ 3, 2, 1 µm
Rychlost rotace F1 závisí na délce aktinového raménka a viskozitě prostředí. Krouticí moment F1 je ~ 40 pN nm.
Krokový průběh rotačního pohybu s jedním krokem 120°, měřeno při nízkých koncentracích ATP (~ 0,2 µM).
Rotační pohyb F1 podjednotky ATPasy pozorovaný pomocí značeného aktinového vlákna

## Slide 61: Spektroskopie jedné molekuly světlosběrné antény LHII
Široké pásy ve fluorescenčním excitačním spektru při 850 nm značí silnou exiconovou interakci Bchl molekul.
Úzké pásy v excitačním spektru při 800 nm jsou dány přechody jednotlivých Bchl molekul.
850 nm
800 nm
Pigment-proteinový komplex tvořený dvěma bakterio-chlorofylovými kruhy. 9ti Bchl kruh absorbující při 800 nm a 18ti Bchl kruh absorbující při 850 nm.
Ketelaars et al. Biophys. J. 2001

## Slide 62: Spektroskopie jedné molekuly světlosběrné antény LHII
Časově závislé spektrální změny ve fluorescenčních excitačních spektrech při 800 nm komplexu LH2 z bakterie Rhodospirillum molischianum.
Spektrální změny jsou dány fluktuacemi proteinu v místě vazby chromoforu.

## Slide 63: SMS a ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE
Transmisní elektronová mikroskopie TEM

## Slide 64: Rozlišení
d = λ / n.sinα
λ = vlnová délka záření
n.sinα = numerická apertura N.A.
de Broglieho vztah
λ = h / mv
h = Plankova konst.
m = hmotnost částice
v = rychlost částice
pro V = 100,000 V (typická hodnota) λ = 0.037 nm
pro V = 1,000,000 V (vysokonapěťové EM) λ = 0.0087 nm
čočky EM mají velmi malou N.A. ~ 0.02 (n.sinα)
Teoretické rozlišení EM je tedy 2 - 4 Å

## Slide 65: Rozlišení EM při pozorování biologických vzorků
díky snížené stabilitě biologických vzorků je nutné používat nižší urychlovací napětí EM
λ pro urychlovací napětí EM ~ 80 000 V = 0,037 nm
N.A. = numerická apertura 0,02
rozlišení je ~ 15 - 20 Å

## Slide 66: Příprava vzorků molekuly zviditelněny obarvením
Negativní barvení uranyl acetátem
uranyl acetát

## Slide 67: Vzorek je zmražen ponořením do tekutého ethanu
Cryo-elektronová mikroskopie
Voda

## Slide 68: Cryo-mikroskopie Negativní barvení
Vzorek je v přirozeném vodném prostředí
Nízké dávky záření
Špatný kontrast
Instrumentálně náročné
Menší instrumentální náročnost
Lepší kontrast
Vyšší dávky záření
Vzorek je ve vysušeném stavu

## Slide 69: Analýza obrazu
Negativní barvení
software SPIDER & WEB
Single particle image analysis
http://www.wadsworth.org/spider_doc/spider/
EM snímek PSII částic

## Slide 70: Image processing
Poloha částic na uhlíkové podložce
Ideální projekce částice na stínítku
Skutečný obraz částice na stínítku v EM

## Slide 71: Image processing
- výběr částic z elektronmikroskopických snímků

## Slide 72: Image processing
- klasifikace

## Slide 73: Příklady SMS – EM v biologii
Fotosystém I
top-view projekce - X-ray struktura - kombinace

## Slide 74: Příklady SMS – EM v biologii
Fotosystém I
Fe deficit
(IsiA protein)
Prochlorophyta
PSI-Pcb complex
Cyanobacteria
Bumba et al., BBA 2005

## Slide 75: Příklady SMS – EM v biologii
Fotosystém I
Lokalizace a množství světlosběrných komplexů LHCI v závislosti na intenzitě osvětlení během růstu červené řasy Cyanidium caldarium
Gardián et al., BBA 2007

## Slide 76: Příklady SMS – EM v biologii
- RNA
+ RNA
model overlaid
MRP1/MRP2 complex
(mitochondrial RNA binding protein z Trypanosoma brucei)
Zíková A. et al., Int. J. Parasitol. 2008
Regulační role při editování a dalším zpracování RNA

## Slide 77: Příklady SMS – EM v biologii
Ni 2+ -NTA Nanogold
www.nanoprobes.com
- His-tagged protein
- vysoká vazebná afinita
- minimální vzdálenost od vazebného místa
Lokalizace jednotlivých podjednotek proteinových komplexů pomocí elektonové mikroskopie

## Slide 78: Příklady SMS – EM v biologii
Lokalizace PsbH podjednotky v komplexu PSII
EM snímek Ni-NTA značených PSII
Lokalizace PsbH podjednotky
Bumba et al., J. Str. Biol. 2005

## Slide 79: Single molekulární – jednočásticové techniky založené na elektronové mikroskopii
relativně jednoduchá metoda
určování celkové struktury biologických makromolekul (100 kDa limit)
lokalizace podjednotek v proteinových komplexech
kontrola homogenity izolovaných vzorků
změny ve proteinovém složení preparátů

## Slide 80: Single molekulární techniky mají v dnešní době již své pevné místo v biochemickém a molekulárně biologickém výzkumu